## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Rozwiązania techniczno-materiałowe nawiertek (zasuw domowych) część nr 1:

  - Zawór prosty (zasuwa odcinająca) do poziomego nawiercania wykonany z mosiądzu prasowanego lub polyoxymethylenu, żywic POM- nie dopuszcza się innych wykonań materiałowych.

  - Zawór kątowy wykonany z mosiądzu prasowanego lub z  polyoxymethylenu (POM, POM-C) - nie dopuszcza się innych wykonań materiałowych.

  - Kabłąk (obejma, taśma) na rurę stalową, żeliwną, AC – wykonany wyłącznie ze stali nierdzewnej z izolującą podkładką gumową,

  - Kabłąk (obejma górna i dolna) na rurę PVC-U wykonany z PVC-U, PP, PE lub żeliwa sferoidalnego min. GGG 40 (EN-GJS-400-15). Kabłąk w wykonaniu z żeliwa sferoidalnego winien być wyposażony w izolującą podkładkę gumową na całości.

  - Korpus (siodełko) na rurę stalową, żeliwną, AC - wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GGG 40 (EN-GJS-400-15).

  - Elementy łączące korpus z kabłąkiem wykonane ze stali nierdzewnej.

  - Powłoka ochronna wszystkich elementów żeliwnych poprzez pokrycie farbą z proszków epoksydowych lub EKB, grubość powłoki ochronnej min 250 µm,

  - Wrzeciono zaworu kątowego i zaworu prostego wykonane ze stali nierdzewnej, gwint  walcowany, w części uszczelniającej wrzeciono polerowane.

  - Zawór kątowy oraz zawór prosty, winien posiadać minimum 2 główne o-ringi.

  - O-ringi wykonane z gumy EPDM lub NBR.

  - Gwint zaworu kątowego oraz prostego w miejscu połączenia z opaską (korpusem) wynosi 1½”  lub 2” i jest prosty (cylindryczny), natomiast odejście zarówno z zaworu kątowego oraz z zaworu prostego wynosi 1½”.

  - Nie dopuszcza się stosowania zaworów zamykających ćwierć obrotowych.

  - Zawór w miejscu połączenia z korpusem (siodełkiem) uszczelniony za pomocą uszczelki. Nie dopuszcza się uszczelniania na gwincie (w postaci kleju, taśmy teflonowej lub konopi).

  - Montaż zaworu kątowego w korpusie (siodełku) winien umożliwiać regulację zaworu względem osi rurociągu.

  - Zawór kątowy oraz zawór prosty połączony bezpośrednio z korpusem (siodełkiem) za pomocą gwintu cylindrycznego lub za pomocą mosiężnego elementu np. (nypla) stanowiącego element kompletu nawiertki (dotyczy rozwiązań materiałowych wymagających takiego sposobu połączenia). Wszystkie elementy nawiertki wykonane z elementów niekorodujących.

  - W przypadku zaworów kątowych wykonanych z mosiądzu głowica zaworu powinna być zabezpieczona przed wykręceniem.

  - Zawór kątowy i zawór prosty zamykane w prawą stronę.

  - Konstrukcja nawiertki (zasuwy domowej) winna umożliwiać dokonanie nawiercenia rurociągu pod ciśnieniem wody 16 bar przy pomocy aparatu nawiercającego.

  - Nawiercanie rurociągu aparatem nawiercającym odbywać się będzie poprzez zawór kątowy w przypadku zastosowania zaworu mosiężnego, (przy rurach AC, stalowych i żeliwnych) lub przy pomocy frezu nawiercającego (rury PE i PVC-U), a w przypadku zaworów z polyoxymethylenu nawiercenie odbywa się poprzez opaskę górną (siodełko), która musi być wyposażona w element zamykający (np. lizak).

  - Trzpień łączący teleskopowy, ruchomy, tego samego producenta co nawiertka, pasujący zarówno do zaworu kątowego jak i zaworu prostego. Rd min = 1,3 - 1,8 m. ± 0,05 m oraz Rd min = 0,8 - 1,2 m. ± 0,05 m.

  - Kostka zasuwowa (orzech) pasująca pod klucz w zakresie 13-15 mm.

  - W skład  kompletnej nawiertki (zasuwy domowej) wchodzą następujące elementy:

a) opaska górna oraz dolna (korpus - siodełko plus obejma, kabłąk, taśma),

b) zawór kątowy lub zawór prosty,

c) trzpień teleskopowy,

d) element łączący zawór kątowy lub zawór prosty z opaską (dotyczy rozwiązań materiałowych wymagających takiego sposobu połączenia).

23. 	Wszystkie elementy składowe kompletnej nawiertki za wyjątkiem elementu łączącego np. (nypel) oraz złączek połączeniowych (poz. 43 - 46) winny być tego samego producenta. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty na kompletne nawiertki, których poszczególne części (opaska górna oraz dolna), zawór kątowy lub zawór prosty, trzpień teleskopowy są wykonane przez różnych producentów.

Rozwiązania techniczno–materiałowe skrzynek ulicznych zasuwowych i hydrantowych część nr 2:

1.	Skrzynka uliczna do wody żeliwna z deklem typu ciężkiego, dekiel z napisem „W”, wykonana zgodnie z DIN  4056, PN-M-74081

Skrzynka o wymiarach +/- 10 mm:

- wysokość 270mm,

- średnica  pokrywy Ø 157mm,

- średnica zew. górna skrzynki Ø 190mm,

- średnica zew. dolna Ø 270mm,

- dekiel (pokrywka) do skrzynki wykonany z żeliwa o minimalnej masie - 1900 g

- dekiel mocowany śrubą zabezpieczającą za pomocą gwintu.

2.	Skrzynka uliczna do wody korpus z polietylenu PEHD lub PA (poliamidów wytłaczanych lub odlewowych), wytrzymałość na temperaturę +100° C, dekiel żeliwny typu ciężkiego, dekiel z napisem „W”, wykonana  zgodnie z DIN 4056, PN-M-74081

Skrzynka o wymiarach +/- 10 mm:

- wysokość 270mm,

- średnica   pokrywy Ø 157mm,

- średnica zew. górna skrzynki Ø 190mm,

- średnica zew. dolna Ø 270mm,

- dekiel (pokrywka) do skrzynki wykonany z żeliwa o minimalnej masie - 1900 g

- dekiel mocowany śrubą zabezpieczającą za pomocą gwintu.

3.	Podstawa pod skrzynkę  wodną wykonana z polietylenu PEHD  lub PA

4.	Skrzynka uliczna do hydrantu żeliwna, dekiel typu ciężkiego, dekiel z napisem „HYDRANT” wykonana zgodnie z DIN 4055, PN-M-74082

Skrzynka o wymiarach +/- 10 mm:

- wysokość 310mm,

- średnica zew. górna skrzynki Ø 262 - 367mm,

- średnica zew. dolna Ø 315 - 420mm.

5.  Skrzynka uliczna do hydrantu korpus z polietylenu PEHD, lub PA (poliamidów wytłaczanych lub odlewowych), wytrzymałość na temperaturę +100° C, dekiel żeliwny typu ciężkiego, dekiel  z napisem „HYDRANT” wykonana zgodnie z DIN 4055, PN-M-74082

Skrzynka o wymiarach+/- 10 mm:

- wysokość 310mm,

- średnica zew. górna skrzynki Ø 262 - 367mm,

- średnica zew. dolna Ø 315 - 420mm.

6.        Podstawa pod skrzynkę hydrantową wykonana z polietylenu PEHD lub PA.