DANE TECHNICZNE

## Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów opisanych w następujących pakietach:

Pakiet I:        Rury stalowe ocynkowane ze szwem

Pakiet II:       Rury przewodowe czarne bez szwu

- Warunki ogólne:

- Oferent składa ofertę  na całość dostawy.

Przekazanie Towaru do Działu Zaopatrzenia Zamawiającego następować będzie na podstawie Faktury VAT (nie

dopuszczamy dokumentów WZ)

###### Warunki techniczne

Pakiet I:

Rury stalowe ocynkowane ze szwem

- Wg normy PN-H-74200, PN-89/H-84023/07

- Z obu stron gwintowane

- minimalna grubość zewnętrzna i wewnętrzna powłoki ocynkowanej  nie może być niższa niż 55 mikronów.

- Wymiary: 21,3x2,3mm; 26,9x2,6mm; 33,7x2,9mm; 42,4x2,9mm; 48,3x2,9mm; 60,3x2,9mm; 76,1x3,2mm; 88,9x3,2mm

(odcinki rur o długościach 6 mb)

- Gatunek stali: 12x

# Dopuszczenia: Atesty Higieniczne wydane przez Państwowy Zakład Higieny

# Wymagane dokumenty – dostarczone do oferty:

# Karta katalogowa lub inny dokument producenta zawierający: zdjęcie bądź rysunek zamawianego asortymentu, informacje materiałowe na temat przeznaczenia produktu, materiałów użytych do produkcji, wymiarów, dopuszczeń

# Aktualny atest PZH

# Certyfikat Zgodności lub Deklaracja właściwości użytkowych lub Aprobata Techniczna

Pakiet II:

Rury przewodowe czarne bez szwu

- Wg normy PN-80/H-74219

- Wymiary: 21,3x3,6mm; 33,7x2,9mm, 42,4x4mm; 89,6x6mm; 114,3x4mm; 114,4x12mm

(odcinki rur o długościach 6 mb)

- Gatunek stali: R-35

# Wymagane dokumenty – dostarczone do oferty:

# Karta katalogowa lub inny dokument producenta zawierający: zdjęcie bądź rysunek zamawianego asortymentu, informacje materiałowe na temat przeznaczenia produktu, materiałów użytych do produkcji, wymiarów

# Certyfikat Zgodności lub Deklaracja właściwości użytkowych lub Aprobata Techniczna