# DANE TECHNICZNE

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa:

- Hydranty nadziemnych DN 80 z pojedynczym zamknięciem z kolumną ze stali cynkowanej ogniowo

- Warunki ogólne:

- Armatura musi być wyprodukowana przez jednego producenta.

- W przypadku, gdy Wykonawca załącza karty katalogowe na wyroby, których sam nie produkuje, to karty katalogowe muszą być kartami producenta, w przypadku kserokopii musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Okres udzielenia gwarancji na dostarczony towar wynosi 3 lata licząc od daty produkcji.

- W okresie obowiązywania umowy, dostawom podlegać mają tylko i wyłącznie hydranty z datą produkcji 2018/2019.

- Wielkość i sposób realizacji dostaw:

- Dostawy następować będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy, począwszy od dnia 04.04.2018r, w ilościach podanych w zamówieniu telefonicznie, faksem lub przy pomocy poczty elektronicznej wysyłanej z adresów piotr.kozera@aquanet.pl, jozef.jasiczak@aquanet.pl, agnieszka.pinkowska@aquanet.pl przez Dział Zaopatrzenia Zamawiającego (dalej zwane „Zamówienie”) w terminie 48 godzin od chwili otrzymania Zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się w terminie 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy wskazać Zamawiającemu adres e-mail, na który będą przesyłane Zamówienia oraz nazwiska osób, numery telefonów oraz numery faksów do osób odpowiedzialnych za realizację dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Towar na swój koszt do Działu Zaopatrzenia Zamawiającego w Poznaniu ul. Wiśniowa 13

- Pierwsza dostawa Towaru nastąpi w terminie nie wcześniej niż 7 dni od daty obowiązywania niniejszej umowy.

- Przekazanie Towaru do Działu Zaopatrzenia Zamawiającego następować będzie na podstawie Faktury VAT lub dokumentu WZ w powiązaniu z e-fakturą przesłaną na adres poczty elektronicznej odbiorefaktury@aquanet.pl

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości w pozycjach asortymentowych Towaru w granicach 25% przewidywanych  ilości asortymentowych, z zachowaniem ceny i asortymentu określonych w niniejszej umowie, w ramach całkowitej wartości Przedmiotu umowy

- Zamawiający zastrzega, że podane w SIWZ II ilości zakresu rzeczowego Przedmiotu umowy mogą ulec zmniejszeniu w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, nie więcej jednak niż o 25% ilości stanowiącej Przedmiot umowy.

##### dane techniczne

Hydranty nadziemne DN 80  z pojedynczym zamknięciem z kolumną ze stali cynkowanej ogniowo

- Wykonanie

- Głębokość zabudowy RD: 1250 mm, 1500 mm

- Wymiary kołnierza do posadowienia na kolanie stopowym zgodne z PN10

- Materiał:

- Kolumna – ze stali cynkowanej ogniowo (wewnątrz i zewnątrz kolumny)

- Korpus górny (głowica, pokrętło hydrantu) z żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40)

- Korpus dolny (stopa/komora zaworowa) z żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40)

- Pokrywy nasad – z żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40) lub z żeliwa szarego min. EN-GJL-250 (wg DIN GG25) lub z tworzywa w kolorze czerwonym

- Pokrywy nasad z zabezpieczeniem antykradzieżowym – linka stalowa lub łańcuszek stalowy

- Nasada – stop aluminium – na wąż strażacki DN 75m/m

Zespół uruchamiający

- Element zamykający (tłok/tłoczek/grzybek)  - z żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40), całkowicie pokryty gumą  EPDM (nie dopuszczamy gumy NBR)

- Otwieranie hydrantu – ruch elementu zamykającego (tłoka/tłoczka/grzybka) ma następować ku dołowi (w stronę połączenia kołnierzowego), zamknięcie hydrantu ma następować ku górze (w stronę głowicy hydrantu)

- Trzpień (wrzeciono) - ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem.

- Nakrętka trzpienia  (nakrętka wrzeciona) z mosiądzu lub z brązu

- Rura trzpieniowa, kształtownik (wrzeciono)  -  ze stali nierdzewnej

- Ciśnienie:

- hydranty dostosowane do pracy przy ciśnieniu min.1,0 MPa.

- Uszczelnienie:

- Uszczelnienie trzpienia O-ringowe z gumy EPDM,

- Odwodnienie:

- Hydrant powinien całkowicie się odwodnić z chwilą pełnego zamknięcia przepływu. W innych położeniach grzyba odwodnienie powinno być całkowicie szczelne. Odwodnienie w formie tulejki (kolanka) z wylotem skierowanym w stronę kołnierza

- Zabezpieczenie antykorozyjne:

- Wszystkie odkryte elementy żeliwne hydrantu zabezpieczone antykorozyjnie farbą produkowaną na bazie żywic epoksydowych o grubości od 250 – 800 (m.

- Wszystkie żeliwne elementy zewnętrzne pokryte powłoką odporną na promienie UV.

- Eksploatacja:

- Możliwość wymiany elementów wewnętrznych bez konieczności demontażu hydrantu (wykopywania z ziemi).

- Kolor:

- Czerwony (np. RAL 3000).

- Dokumenty wymagane:

- Aktualny atest PZH

- Świadectwo Dopuszczenia  CNBOP wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie

- Karta katalogowa producenta oferowanych materiałów, która powinna zawierać co najmniej zdjęcie bądź rysunek zamawianego hydrantu, opis materiałowy wraz z podaniem dokładnych wymiarów

- Certyfikat zgodności lub Deklaracja właściwości użytkowych lub Aprobata techniczna

- Certyfikat RAL na zabezpieczenie antykorozyjne lub inny równoważny dokument w stosunku do Certyfikatu RAL, wydany przez niezależną jednostkę badawczo-certyfikującą, potwierdzający wykonanie następujących badań: (elementy żeliwne)

-	kontrola czystości powierzchni odlewu - wymagana czystość minimum 				SA2,
	-	badanie grubość powłoki epoksydowej (zakres dopuszczalny od 250 do 800

mikronów),

-	badanie odporność na przebicie prądem stałym,

-	badanie przyczepności powłoki.

-          badanie odporności powłoki na uderzenia (test obciążnika spadającego z wysokości

1m z pracą uderzeniową 5 Nm)

Zamawiający dopuszcza uzupełnienie o równoznaczne wyniki badań przeprowadzone we własnym zakresie przez producenta jedynie w obrębie:

- kontroli czystości powierzchni odlewu – wymagana czystość minimum SA2

- badaniu odporności powłoki na uderzenia (test obciążnika spadającego z wysokości 1m       z pracą uderzeniową 5 Nm)

- Inne

- Na hydrancie nadziemnym logo Aquanet S.A. - litera Q; wykonana w formie naklejki o wymiarach 72,5x80,5 mm przymocowana w miejscu widocznym na głowicy hydrantu  (pole herbowe) Logo w formie naklejki zostanie wykonane na koszt Zamawiającego i przekazane Wykonawcy celem oznakowania hydrantów po podpisaniu  umowy przetargowej.

- Hydranty nadziemne DN 80 posiadają dwie nasady na węże 75

- Na korpusie trwałe oznakowanie w postaci odlewu:

-	średnica hydrantu,

-	logo lub nazwa producenta,

-	rodzaj materiału, z jakiego wykonany jest korpus hydrantu.

- Na hydrancie musi być umieszczona naklejka zawierająca informacje takie jak:

-	rok produkcji hydrantu

-	nr seryjny

-	typ hydrantu

-	głębokość zabudowy