Załącznik nr 1 do SIWZ

Nr postępowania: 301/2020/PN/DZP

OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

### Przedmiot zamówienia: Remont  pomieszczeń 120, 121, 123, 125, 126, 126

### w budynku przy ul. Oczapowskiego 11 UWM w Olsztynie.

### Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń w  budynku przy ul. Oczapowskiego 11 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, polegającego na:

- Malowaniu pomieszczeń 120,121,123,125,126 farbami emulsyjnymi pastelowymi odpornymi na zmywanie i szorowanie,  właściwymi do stosowania wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych powierzchnia sufitów ok 100m2, ścian 331 m2.

- Dodatkowo należy wykonać drobne naprawy szpachlarskie ( otwory po kołkach)

- Usunąć płytki ze ściany w pomieszczeniu 120 – 2m2

- Poszpachlowanie ścian po skuciu płytek w pomieszczeniu 120 - ok 2m2

- Montaż 3 luster w pom toalety na parterze budynku bryła D klejone do ściany 60x50

- Wymiana wykładziny dywanowej w pomieszczeniu 120,121,123,125,126 z wykonaniem cololika z wykładziny wysokości 8cm. Wykładzina z rolki lub płytki – ok 100m2.

- Parametry wykładziny:

Materiał - 100% PA SDN włókno barwione w masie

Spód – bitumen

Szerokość – min 50x50cm lub rolka

Gęstość włosa – 0,137 gr/cm3

Waga runa min – >750 gr/m2

Waga całkowita min – >4000 gr/m2

Wysokość runa – 3mm

Wysokość całkowita – 5 mm

Ilość włókien min – 259000/m2

Klasa palności – Bfl-S1

Klasa użytkowa min.– 33

Izolacja akustyczna - 25dB

Izolacja cieplna 0,08 m2/KW

Odporność na płowienie >= 5

Odporność na ścieranie >= 4

Odporność na działanie wody - >= 4

Ładowanie elektrostatyczne <2kV

Klasa komfortu - LC3

- Wszystkie meble należy zabezpieczyć folią przed zniszczeniem. Dopuszcza się przenoszenie mebli lub grupowanie w celu zabezpieczenia folią. Przy przenoszeniu mebli, meble należy oznaczyć i powrotnie przenieść w to samo miejsce skąd były wynoszone lub przemieszczane.

- Po zakończeniu robót związanych z remontem pomieszczeń, należy wymyć okna i sprzątnąć do czysta korytarze i klatki schodowe.

- Codziennie po zakończeniu prac należy zmyć posadzkę na korytarzu i klatkach schodowych.

- Na czas remontu należy zapewnić beczkę na zlewanie pozostałości po farbach, klejach, szpachli itp. jak również do płukania narzędzi. Ma to na celu uniknięcia zapchania kanalizacji odpadami budowlanymi i resztkami farb.

- Wszystkie prace remontowe będzie można prowadzić w godzinach od 7.00 do 15.00.

- W trakcie wykonywania robót malarskich dopuszcza się używanie pędzli i wałków malarskich. Wszystkie inne techniki malarskie są zabronione.

- Nie dopuszcza się mieszania gruntu z farbami emulsyjnymi. Każdą czynność należy wykonać oddzielnie.

- W trakcie prowadzenia prac remontowych obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu w budynku i wokół budynku.

- Przed sporządzeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej.

- Wizji lokalnej można dokonać w dni robocze w godz. 9.00 do 13.00 zgłaszając się do Paweł Wiśniewski  tel.661-908-098 lub e-mail: pawel.wisniewski@uwm.edu.pl

- Wszystkie ewentualne  inne prace nie objęte w zakresie przedmiotu zamówienia  a zdaniem Wykonawcy niezbędne do zrealizowania całości zadania,  należy uwzględnić w złożonej ofercie.

- Wykonawca zobowiązany jest  do  wyniesienia, wywiezienia i utylizacji odpadów budowlanych na   swój koszt.

- Wszystkie materiały użyte do remontu muszą być materiałami nowymi i posiadać odpowiednie

- certyfikaty , atesty, aprobaty techniczne, nie mogą być szkodliwe dla zdrowia i muszą być dopuszczone do stosowania w obiektach mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

Sporządził: Paweł Wiśniewski